ABSTRAK

RIANTO, Pemanfaatan Abu Kulit Kerang Sebagai Substitusi Sebagian Semen Dengan Penambahan Foam Agent Terhadap Karakteristik Beton Ringan Non Struktural. Skripsi, Jakarta: Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. 2015.

Beton ringan non struktural ini terbuat dari pasir, semen, foam agent dan abu kulit kerang sebagai substitusi sebagian semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan abu kulit kerang terhadap nilai kuat tekan dan kuat lentur dengan variasi 0%, 5%, 7,5% dan 10% untuk rancangan mutu beton 1,4 MPa.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokomposit, Pusat Penelitian Biomaterial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan metode eksperimen. Benda uji yang digunakan yaitu silinder dengan diameter 3 inch dan tinggi 6 inch untuk kuat tekan dan diuji menggunakan alat Compression Testing Machine (CTM). Untuk pengujian kuat lentur digunakan benda uji berupa balok dengan panjang 16 cm, lebar 4 cm dan tinggi 4 cm dan diuji menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada beton normal dan beton dengan penambahan abu kulit kerang. Kuat tekan dan kuat lentur optimum pada umur 28 hari terjadi pada variasi penambahan abu kulit kerang sebesar 7.5% yaitu 1,54 MPa dan 0,95 MPa. Penggunaan abu kulit kerang sebagai substitusi sebagian semen dapat meningkatkan kekuatan beton ringan, namun semakin tinggi kadar abu kulit kerang akan semakin memperkecil kekuatan beton. Hal ini disebabkan karena kandungan tertinggi abu kulit kerang yaitu kalsium oksida hanya sebagai accelerating admixture atau mempercepat waktu pengikatan.

Kata Kunci: Beton Ringan Non Struktural, Abu Kulit Kerang, Foam Agent, Sifat Mekanis.